产品质量监督抽查实施细则

2025年尉犁县滴灌带

产品质量监督抽查实施细则

2025-03-24发布                                            2025-03-24实施

尉犁县市场监督管理局

2025年尉犁县滴灌带产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

滴灌带，在生产领域抽样。在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

滴灌带：在生产企业认定的合格产品中随机抽取完整包装的样品1卷（每卷长度大于等于1500米），从1卷样品中抽取200米分成两卷，其中1卷×100米作为检验样品，另1卷×100米作为备用样品，在抽取200米时，先去掉前端10米后再连续取样。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表1。

表1 滴灌带检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内径极限偏差 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 2 | 壁厚极限偏差 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 3 | 滴水孔间距偏差率 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 4 | 耐拉拔性能 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 5 | 流量均匀性 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 6 | 耐水压 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 7 | 爆破压力（单翼） | GB/T 19812.1-2017 |
| 8 | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991 |
| 9 | 氧化诱导时间（单翼） | GB/T 19466.6-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 19812.1-2017  塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

GB/T 19812.3-2017  塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带

GB/T 13021-1991  聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定 热失重法

GB/T 19466.6-2009  塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定

现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 结论用语

经抽样检验，所检项目符合 xx 标准，依据《2025年尉犁县滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，xx 项目不符合 xx 标准，依据《2025年尉犁县滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。