产品质量监督抽查实施细则

2025年尉犁县聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

产品质量监督抽查实施细则

2025-03-24   发布                                          2025-03-24 实施

尉犁县市场监督管理局

2025年尉犁县聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜，在生产领域抽样。在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜：在企业待销的合格产品中随机抽取2卷聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜，将抽取到的2卷聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜去掉外层10米后，从每卷各取一块，将两块聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜按编号1、2号标明。1号聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜签封标明为检验样品，2号聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜签封标明为备用样品，1、2号取样长度为6米。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表1。

表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 13735-2017 |
| 2 | 厚度和厚度偏差 | GB 13735-2017 |
| 3 | 宽度极限偏差 | GB 13735-2017 |
| 4 | 拉伸负荷 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 直角撕裂负荷 | QB/T 1130-1991 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735-2017  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 1040.3-2006  塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件

QB/T 1130-1991  塑料直角撕裂性能试验方法

现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 结论用语

经抽样检验，所检项目符合 xx 标准，依据《2025年尉犁县聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，xx 项目不符合 xx 标准，依据《2025年尉犁县聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。